UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

EMENTA DE DISCIPLINA

(PÓS-GRADUAÇÃO)

| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA |
| --- | --- |
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | CRÉD. | TEÓRICA | PRÁTICA |

EXTRA-

| CLASSE | TOTAL |
| --- | --- |

MAV 1607

|  | Teoria e Prática de Sinterização | 03 | 34 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

68

SEMESTRE / ANO

| LABORATÓRIO | PROFESSOR (ES) |
| --- | --- |
| LAMAV | Angelus G.P. da Silva e José Nilson F. de Holanda |

EMENTA:

Introdução

Força motora da sinterização. A termodinâmica da sinterização.

Sinterização em estado sólido de sistemas monofásico e multifásico.

Uso de diagramas de fase em sinterização.

Sinterização por fase líquida.

Sinterização ativada.

Sinterização com auxílio de pressão.

Sinterização com plasma.

Sinterização com laser.

Sinterização de sistemas diversos.

Prática de sinterização.

Em,     _/_  __/_  _

Assinatura:

Bibliografia Básica

Introduction to Powder Metallurgy; F. Thümmler, R. Oberacker; The Institute of Materials Series on Powder Metallurgy (1993). Series Editor: I. Jenkins e J.V. Wood

Powder Metallurgy of Iron and Steel; R. M. German; John Wiley & Sons, Inc. (1998)

ASM Handbook, Vol.7: Powder metal Technologies and Applications; ASM International (1998).

Principles of single phase sintering; H.E. Exner

Liquid phase sintering of systems with interactive components; A. Savitski.

Powder metallurgy science; R.M. German, MPIF, 1994

Engineered Materials Handbook, vol.4. Ceramics and glasses, ASM International, 1991.

Em,     _/_  __/_  _

Assinatura:

Conteúdo Programático

Introdução

Sinterização integrada ao processamento de materiais particulados

Importância do processo de sinterização

Força motora da sinterização. A termodinâmica da sinterização.

2.1- Energia livre superficial.

2.2- Tensão superficial.

2.3- Equação de Laplace.

Sinterização em estado sólido de sistemas monofásico e multifásico.

3.1- Difusão de vacâncias e difusividade.

3.2- Caminhos de difusão.

3.3- Etapas de sinterização.

3.4- Diagramas de sinterização.

3.5- Solubilidade, interdifusão e formação de fases intermediárias.

3.6- Crescimento de grão.

Uso de diagramas de fase em sinterização.

4.1- Limites de solubilidade, formação de fases intermediárias, reações e precipitações.

Sinterização por fase líquida.

5.1- Molhabilidade, ângulos de contato e diedral.

5.2- Formação da fase líquida. Fase líquida persistente e fase líquida transiente.

5.3- O  modelo geral de sinterização em fase líquida.

5.3.1- Etapa de rearranjo de partículas.

5.3.2- Etapa de solução e precipitação.

5.3.3- Etapa de sinterização da fase sólida.

5.4- Sinterização supersólida.

5.5- Crescimento de grão.

Sinterização ativada.

6.1- Mecanismo de sinterização ativada.

6.2- Seleção de ativadores de sinterização.

Sinterização com auxílio de pressão.

7.1- Sinterização uniaxial a quente

7.2- Sinterização isostática a quente (HIP).

7.3- Sinter-Hip.

7.4- Extrusão

Sinterização com plasma.

8.1- Princípios.

8.2- Equipamento

8.3- Resultados.

Sinterização com laser.

9.1- Prototipagem rápida. Princípios.

9.2- Equipamento.

9.3- Resultados.

Sinterização com micro-ondas

10.1- Princípios

10.2- Equipamento

10.3- Resultados

Sinterização de sistemas diversos.

11.1- Ligas de alumínio

11.2- Ligas magnéticas.

11.3- Metal duro, ligas pesadas e liga tungstênio – cobre.

11.4- Liga cobre – alumínio.

11.5- Nitreto de silício.

11.6- Sinterização de argilas.

Prática de sinterização.

12.1- Sinterização de cobre.

12.2- Sinterização de materiais a base de argila.

Em,     _/_  __/_  _

Assinatura: