UENF - COORDENAÇÃO ACADÊMICA - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (PÓS-GRADUAÇÃO)

| IDENTIFICAÇÃO |
| --- |
| Código MAV 1612 | Nome Metrologia I - Ensaios Mecânicos | Pré-requisito |
| Centro CCT | Laboratório Laboratório de Materiais Avançados - LAMAV |
| Duração (semanas) | No Créditos | Sem./Ano | Carga Horária |
|  | 04 | 2/2006 | Teóricas 51 | Práticas 34 | Extra-Classe 0 | Total 85 |
| Sistema de Aprovação X) Média/Freqüência ( ) Freqüência | Professor(es) (Coordenador) - Eduardo Atem de Carvalho |

EMENTA

EMENTA: 1) Revisão de Resistência dos Materiais e Elasticidade; 2) Revisão de Estatística; 3) Calibração e Determinação de Incerteza em Sistemas de Medida; 4) Introdução aos Métodos Experimentais de Análise de Tensões; 5) Ensaios de Flexão; 6) Ensaios de Compressão; 7) Ensaios de Tração.

Assinaturas Coordenador da Disciplina:____________________________________________ Chefe do Laboratório:________________________________________________ Coordenador do Curso: ______________________________________________ Campos dos Goytacazes _______/________/_______

Página 1/7

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1612 | Nome Ensaios Mecânicos |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas teóricas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Conteúdo programático da matéria “Ensaios Mecânicos” Revisão de Resistência dos Materiais e Elasticidade 1.1. Conceitos de Força, Tensão, Deformação e Deflexão 1.2. Revisão de Conceitos Básicos de Resistência dos Materiais 1.2.1 Carregamento Axial 1.2.2 Torção de Seções Circulares 1.2.3 Flexão 1.2.4 Vasos de Pressão de Paredes Finas 1.2.5 Superposição 1.2.6 Círculo de Möhr Para Tensões, Deformações e Momentos de Inércia 1.2.7 Flambagem de Colunas 1.3 Revisão de Conceitos Avançados de Resistência dos Materiais 1.3.1 Carregamento Assimétrico 1.3.2 Tensão Cisalhante Transversal 1.3.3 Centro de Ataque em Vigas de Paredes Finas 1.3.4 Vigas de Material Compósito 1.3.5 Vigas Largas 1.3.6 Vigas Curvas 1.3.7 Vasos de Pressão de Paredes Grossas 1.3.8 Torsão de Seções Retangulares 1.3.9 Tensões de Contato 1.3.10 Concentradores de Tensão 1.3.11 Flambagem Localizada 1.3.12 Flambagem em Seções Diversas 1.3.13 Critérios de Resistência 1.4 Conceitos Básicos de Elasticidade 1.4.1 Lei de Hooke Generalizada 1.4.2 Estado Plano de Tensões 1.4.3 Estado Plano de Deformações |  |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 2/7

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1612 | Nome Ensaios Mecânicos |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas práticas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Revisão de Estatística 2.1 A Natureza da Medida 2.2 Modelos Estatísticos e Análise de Distribuições Contínuas 2.2.1 Modelos de Freqüência 2.2.2 Modelo de Freqüência Weibull 2.3 Modelo de Weibull 2.3.1 Modelo de Weibull Para 2 Termos 2.3.2 Modelo de Weibull Para 3 Termos 2.4 Determinação do Lote Mínimo Representativo 2.4.1 Lote Mínimo Para Distribuições Normais 2.4.2 Lote Mínimo Para Uma Distribuição Qualquer 2.4.3 Limites de Convergência 2.5 Métodos de Redução do Lote Mínimo 2.5.1 Método do Limite de Convergência 2.5.2 Método do Concentrador de Tensões 2.5.3 Método de Teste de Vida Seqüêncial 2.6 Pertinência de Dados (Critério de Chauvenet |  |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 3/7

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1612 | Nome Ensaios Mecânicos |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas práticas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Calibração e Determinação de Incerteza em Sistemas de Medida 3.1 Introdução 3.2 Sistemas de Medição 3.2.1 Sistema Generalizado de Medição 3.2.2 Métodos Básicos de Medição 3.2.3 Método de Zeragem ou Compensação 3.2.4 Parâmetros Característicos de Sistemas de Medição 3.2.5 Representação Absoluta ou Relativa 3.3 Erro de Medição 3.3.1 Tipos de Erro 3.3.2 Estimação dos Erros de Medição 3.4 Incerteza 3.5 Fontes de Erro 3.6 Avaliação da Incerteza em Medições Diretas 3.6.1 Incerteza Padrão 3.6.2 Balanço de Incertezas 3.6.3 Incerteza Combinada em Medições Diretas 3.6.4 Incerteza Expandida (U95) Introdução aos Métodos Experimentais de Análise de Tensões 4.1 Fundamentos da Extensometria Elétrica 4.2 Fundamentos da Fotoealsticidade |  |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 4/7

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1612 | Nome Ensaios Mecânicos |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas práticas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Ensaios de Flexão 5.1 Tipos de Ensaios de Flexão Usuais 5.2 Ensaios de Flexão em Três Pontos 5.2.1 Estado de Tensões Nominais no Ensaio 5.2.1 Outros Componentes de Tensão Presentes no Ensaio 5.2.3 Incerteza Expandida na Medição das Tensões 5.2.4 Normas Técnicas ASTM 5.2.4 Preparação de Amostras 5.2.5 Ensaios em Máquina de Ensaio Instron 5.2.6 Análise de Resultados 5.3 Ensaios de Flexão em Quatro Pontos 5.3.1 Estado de Tensões Nominais no Ensaio 5.3.1 Outros Componentes de Tensão Presentes no Ensaio 5.3.3 Incerteza Expandida na Medição das Tensões 5.3.4 Normas Técnicas ASTM 5.3.4 Preparação de Amostras 5.3.5 Ensaios em Máquina de Ensaio Instron 5.3.6 Análise de Resultados Ensaios de Compressão 6.1 Tipos de Ensaios de Compressão Usuais 6.2 Ensaio de Compressão 6.2.1 Estado de Tensões Nominais no Ensaio 6.2.1 Outros Componentes de Tensão Presentes no Ensaio 6.2.3 Incerteza Expandida na Medição das Tensões 6.2.4 Normas Técnicas ASTM 6.2.4 Preparação de Amostras 6.2.5 Ensaios em Máquina de Ensaio Instron 6.2.6 Análise de Resultados |  |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 5/7

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1612 | Nome Ensaios Mecânicos |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas práticas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Ensaios de Tração 7.1 Tipos de Ensaios de Tração Usuais 7.2 Ensaio de Tração Uniaxial Monotônico 7.2.1 Estado de Tensões Nominais no Ensaio 7.2.1 Outros Componentes de Tensão Presentes no Ensaio 7.2.3 Incerteza Expandida na Medição das Tensões 7.2.4 Normas Técnicas ASTM 7.2.4 Preparação de Amostras 7.2.5 Ensaios em Máquina de Ensaio Instron 7.2.6 Análise de Resultados |  |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 6/7

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1612 | Nome Ensaios Mecânicos |
| --- | --- |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia Básica The Statistical Analysis of Experimental Data, John Mandel, Dover (1964); Weibull Analysis, Bryan Dodson, ASQ Quality Press (1994); Experimental Stress Analysis, James W. Dally & William F. Riley, McGraw-Hill (1991); Sampling Techniques, William G. Cochran, John Wiley & Sons (1977); Mechanics of Materials, Ferdinand P. Beer & E. Russell Johnston, Jr., McGraw-Hill (1981); Guia Para a Expressão da Incerteza de Medição, INMETRO (1998); 7. Advanced Strength and Applied Analysis, Richard G. Budynas, McGraw-Hill (1977); 8. Theory of Elasticity, S.P. Timoshenko & J.N. Goodier, McGraw-Hill (1982);

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 7/7