UENF - COORDENAÇÃO ACADÊMICA - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (PÓS-GRADUAÇÃO)

| IDENTIFICAÇÃO |
| --- |
| Código MAV 1706 | Nome Metalurgia Física | Pré-requisito |
| Centro CCT | Laboratório LAMAV |
| Duração (semanas) | No Créditos | Sem./Ano | Carga Horária |
| 20 | 03 | 02/2003 | Teóricas 60 | Práticas -- | Extra-Classe -- | Total 60 |
| Sistema de Aprovação ( X ) Média/Freqüência ( ) Freqüência | Professor(es) (Coordenador) - Luis Augusto Hernandez Terrones |

EMENTA

Solidificação I Diagrama de Fase Difusão A Transformação Eutetoide Maclas A Transformação Martensítica Precipitação Encruamento e Recozimento

Assinaturas Coordenador da Disciplina:____________________________________________ Chefe do Laboratório:________________________________________________ Coordenador do Curso: ______________________________________________ Campos dos Goytacazes _______/________/_______

Página 1/3

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1706 | Nome Metalurgia Física |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas teóricas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Solidificação A fase líquida. Nucleação e Crescimento dos Cristais. O Crescimento Dendrítico. Solidificação em Metais Puros e Ligas. O Resfriamento Constitucional. Solidificação em Ligas Eutéticas. Solidificação em Lingotes. Segregação. Porosidade. Diagrama de Fase: Fases. Diagramas de Energia Livre. Determinação dos Diagramas de Fase. Diagrama de Equilíbrio Binário: Isomorfos, Regra de Fases. Eutéticos, Peritéticos, Monotécticos, Fases Intermediárias. Regra da Alavanca. Diagramas de Equilíbrio Ternários: Solubilidade Sólida Total, Eutéticos, com Solução Sólida, Peritéticos, Fases Intermetálicas. Estudo de Diagramas de Fases Importantes. Difusão: Mecanismos de Difusão. Primeira Lei de Fick. Difusão em Estado Estacionário e Não-Estacionário. Segunda Lei de Fick. O Efeito Kirkendall. A Transformação Eutetóide: A Reação Austenita-Perlita: Fatores que afetam a Nucleação e Crescimento. Mecanismos e Morfologia. Curvas TTT. Diagramas de Transformação Isotérmica. Influência dos Elementos de Liga. IV. Maclas: Formação das Maclas: Nucleação, Limite e Crescimento. Teoria Cristalográfica da Maclaje. Movimento Atômico Durante a Maclaje. V. A Transformação Martensítica: A Martensita. A Reação Austenita-Martensita. Cristalografia da Transformação Martensítica. Distorção de Bain. Mecanismo de Transformação Martensítica. Transformação Atérmica. Estudo de Transformações Martensíticas em Ligas não Ferrosas. VI. Precipitação: Soluções Sólidas. Curvas de Solvus. Tratamento de Solubilização e Envelhecimento. Nucleação Homogênea e Heterogênea. Relação Cristalográfica dos Precipitados. Decomposição Espinoidal. Endurecimento por Precipitação. Estudo de Ligas que Endurecem por Precipitação. VII. Encruamento e Recozimento: Encruamento. Estágios de Encruamento. Energia Livre de Trabalho a Frio. Recuperação. Poligonização. Recristalização. Temperatura de Recristalização. Efeito de Tempo e Temperatura de Recristalização. Texturas de Recristalização. Crescimento de Grão. | 06 06 06 06 06 06 06 06 |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 2/3

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV 1706 | Nome Metalurgia Física |
| --- | --- |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Reed Hill, R. Princípios de Metalurgia Física. Editora CECSA. Abril 1971. Verhoeven, J. D. Fundamentos de Metalurgia Física. Editora LIMUSA. 1987. Smallman, R. E. Modern Physical Metallurgy Editora Butterworth and C. 1985.

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 3/3