UENF - COORDENAÇÃO ACADÊMICA - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (PÓS-GRADUAÇÃO)

| IDENTIFICAÇÃO |
| --- |
| Código MAV1710 | Nome Corrosão | Pré-requisito -- |
| Centro CCT | Laboratório LAMAV |
| Duração (semanas) | No Créditos | Sem./Ano | Carga Horária |
| 20 | 03 | 01/2004 | Teóricas 51 | Práticas -- | Extra-Classe -- | Total 51 |
| Sistema de Aprovação ( X ) Média/Freqüência ( ) Freqüência | Professor(es) Anatoliy Nikolaevich Matlakhov (Coordenador) - Anatoliy Nikolaevich Matlakhov |

EMENTA

Essa disciplina aborda os aspectos teóricos e práticos dos processos corrosivos referentes à corrosão química e à corrosão eletroquímica. Além de classificação de diferentes formas de corrosão baseada no mecanismo, na localização, no meio e nas solicitações mecânicas, são considerados também os aspectos termodinâmicos e cinéticos dos processos corrosivos bem como os mecanismos e as leis cinéticas de corrosão. A maior atenção é dada a oxidação dos materiais metálicos a altas temperaturas e a influência dos óxidos formados na cinética do processo corrosivo.

Assinaturas Coordenador da Disciplina:____________________________________________ Chefe do Laboratório:________________________________________________ Coordenador do Curso: ______________________________________________ Campos dos Goytacazes _______/________/_______

Página 1/3

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV1710 | Nome Corrosão |
| --- | --- |

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas teóricas) | No de Horas-Aula |
| --- | --- |
| Capítulo 1. Classificação e caracterização dos processos de corrosão Aspectos termodinâmico e cinético dos processos de corrosão. Caminhos cinéticos de corrosão e energia de ativação dos processos corrosivos. Velocidade e taxa de corrosão. Corrosão química e eletroquímica. Formas morfológicas de corrosão. Formas de corrosão em meios ambientais e tecnológicos. Corrosão associada a solicitações mecânicas. Capítulo 2. Corrosão química Termodinâmica de oxidação dos metais a altas temperaturas: influência da temperatura e da pressão. Equação de Gibbs-Helmholtz e sua aproximação nula, por constante e polinominal. Equação de Vant-Hoff e sua aproximação. Diagramas de Ellingam. Mecanismos e leis cinéticas de oxidação inicial, estacionária e catastrófica. Influência dos óxidos formados na cinética de oxidação: critério de Pilling-Bedworth; aderência; estado de tensão; semelhança cristalográfica; imperfeições reticulares; óxidos-n; óxidos-p. Classificação dos metais de acordo com a sua resistência à oxidação. Casos práticos de óxidação dos metais a altas temperaturas. Capítulo 3. Aspectos teóricos e práticos da corrosão eletroquímica Mecanismo. Reações anódicas e catódicas. Potencial eletroquímico. Potencial de equilíbrio: potencial padrão; potencial de eletrodo padrão; série eletroquímica; potencial e energia livre; equação de Nernst. Potencial de não-equilíbrio. Polarização. Diagramas de polarização. Polarização catódica. Polarização anódico-catódica. Passivação. Transição ativa-passiva. Estabilidade de passivação. Transpassivação. Diagramas de Pourbaix. Sistemas galvânicos. Fatores metalúrgicos da corrosão. Fatores externos da corrosão: pilhas de concentração diferencial, de aeração diferencial, de temperatura diferencial, de agitação diferencial, de resistência ôhmica diferencial. Relação entre as áreas anódicas e catódicas e ocorrência de corrosão. | 6 18 27 |

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 2/3

PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA (continuação)

| Código MAV1710 | Nome Corrosão |
| --- | --- |

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Introdução à metalurgia. Alan H. Cottrell. 3a edição. 1976. Introdução à corrosão e proteção das superfícies metálicas. Paulo Furtado da Silva. UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 1981. Proteção contra corrosão durante armazenamento e transporte. Silvana B. de Wexler, Celio Fenili, Stephan Wolynec. 2.ed. IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 1992. Corrosão e proteção contra corrosão em equipamentos e estruturas metálicas. Volume I e II. Zehbour Panossian. IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 1993. Corrosão. Vicente Gentil, 1994 Corrosão e seu controle. Lalgudi V. Ramanathan. Hemus, 1995. Princípios de ciência dos materiais. Lawrence H. Van Vlack. 1995. Propriedades e estruturas dos materiais em engenharia. R. A. Higgins. 1996. Materiais metálicos para engenharia. C. Bottrel Coutinho. 1997 Pintura industrial na proteção anticorrosiva. Laerce de Paula Nunes, Alfredo Carlos O. Lobo. 2.ed. Rio de Janeiro. Interciência, 1998. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. William F. Smith. 3a edição. 1998. Corrosão de materiais metálicos e sua caracterização. Enori Gemelli. 2001. Corrosão. Anatoliy N. Matlakhov, Apostila, UENF/CCT/LAMAV, 2004-1s.

Assinatura Coordenador da Disciplina: __________________________________ Campos dos Goytacazes, _____/_____/_____

Página 3/3